## Załącznik nr 2

## Szczegółowa specyfikacja granulatu odsiarczającego:

- Granulowany środek oczyszczający, wytworzony i stosowany przede wszystkim do odsiarczania strumieni gazowych.

- Zoptymalizowany układ wielkości i proporcji poszczególnych granulatów w powiązaniu z wysoką porowatością materiału, ma zapewnić bardzo wysoką jednostkową efektywność (chłonność) usuwania siarkowodoru.

Opis produktu: 			uformowany środek oczyszczający, granulat o średnicy 						2 - 10 mm oraz długości pomiędzy 2 a max 15 mm

Skład chemiczny: 			wodorotlenek żelazowy, > 40%

(czynnik aktywny)

środki zasadowe, środki wiążące.

Wzór chemiczny:			FeO(OH)  (czynnik aktywny)

Sucha masa: 				min. 80%

Gęstość nasypowa: 			570 +/- 80 kg/m³ (zasyp luźny)

610 +/- 100 kg/m³ (zasyp zwarty)

Rozkład wielkości granulatu (typowo):

Średnica granulatu 	udział

< 2.0 mm		< 10%

2.0 – 4.0 mm		> 10%

4.0 – 10.0 mm		> 35%

> 10.0 mm 		< 20%