## Załącznik nr 2

## Szczegółowa specyfikacja granulatu odsiarczającego:

- Granulowany środek oczyszczający, wytworzony i stosowany przede wszystkim do odsiarczania strumieni gazowych.

- Zoptymalizowany układ wielkości i proporcji poszczególnych granulatów w powiązaniu z wysoką porowatością materiału, ma zapewnić bardzo wysoką jednostkową efektywność (chłonność) usuwania siarkowodoru.

Opis produktu:			uformowany środek oczyszczający, granulat o średnicy

2 - 10 mm oraz długości pomiędzy 2 a max 15 mm

Skład chemiczny:		wodorotlenek żelazowy, > 40%

(czynnik aktywny)

środki zasadowe, środki wiążące

Wzór chemiczny:		FeO(OH) (czynnik aktywny)

Sucha masa:			min. 80%

Gęstość nasypowa:		570 +/- 80 kg/m³ (zasyp luźny)

610 +/- 100 kg/m³ (zasyp zwarty)

Rozkład wielkości granulatu (typowo):

Średnica granulatu	udział

< 2.0 mm		< 10%

2.0 – 4.0 mm		> 10%

4.0 – 10.0 mm		> 35%

> 10.0 mm		< 20%